ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS RX-PM

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

Permiten obtener información de una pieza sin alterar sus condiciones ni propiedades. Los diferentes métodos de END se basan en la aplicación y estudio de fenómenos físicos como ondas mecánicas, electromagnéticas, etc. Se aplican en diferentes actividades de todo tipo de industrias ya sea metalmecánica, nuclear,  aeronáutica, etc. Sus aplicaciones son cada vez mayores porque además de mejorar la calidad de los productos contribuyen de manera decisiva a la “conservación del medio ambiente” y a la “seguridad de las personas”. Las aplicaciones en la industria se dividen en: defectología, metrología o clasificación de los materiales. Para aplicar dicho método se sigue un “procedimiento escrito de Ensayo” y el personal debe estar capacitado, calificado y certificado bajo normas reconocidas. Las normas adoptadas por el MERCOSUR fueron las ISO, normas adoptadas por la globalización técnica. La más importante es la norma “NM ISO 9712” la cual establece las condiciones para estar calificado en varios métodos de END, entre ellos PM-RI-LP-US. El examen tiene 3 partes: escrito general, escrito específico y práctico del cual se clasifica en nivel 1,2 y 3.

PARTICULAS MAGNETIZABLES (PM)

Este método se aplica para la detección y evaluación de discontinuidades superficiales y sub superficiales en materiales ferromagnéticos. Consiste en la aplicación de las partículas magnetizables (polvo de óxido de hierro pigmentado) sobre la superficie de una pieza que ha sido magnetizada. Las discontinuidades sub o superficiales provocarán distorsiones del campo magnético generando “campos de fuga” en donde se acumularán las PM produciendo indicaciones de las discontinuidades que se verán visualmente. Una condición fundamental para la detección de discontinuidades es que las líneas de fuerza del campo magnético sean perpendiculares al plano.

Hay 2 formas de magnetización: con imanes permanentes (solo se logra magnetización longitudinal) y con corriente eléctrica (se logra magnetización longitudinal y circular), dentro de estos últimos los tipos de corriente más utilizados son alterna (favorable para detectar discontinuidades superficiales) o continua (favorable para detectar discontinuidades sub superficiales). Las técnicas de magnetización (generar campos magnéticos) son directa, haciendo pasar corriente  a través de la pieza y generando un campo magnético circular, o indirecta, utilizando bobinas y arrollamiento de cables para campos magnéticos longitudinal o un conductor central para un campo magnético circular.

La iluminación adecuada es fundamental para interpretar las indicaciones. Los tipos de partículas magnetizables pueden ser visibles (luz visible o natural > 1000 lux) o fluorescentes (luz negra > 1000 uW/cm2 y luz natural < 20 lux). Los modos de aplicación de las PM son por vía seca (listas para aplicar) o vía húmeda (se deben preparar) y los medios pueden ser agua acondicionada (decantación 30 min) o destilado liviano del petróleo (decantación 60 min).

El medio indicador debe tener elevada permeabilidad, poca retentividad, granulometría adecuada, poseer una mezcla de partículas redondas, color contrastante. Las diferentes técnicas de magnetización son los imanes permanentes, electroimán, bobinas y paso de corrientes: entre cabezales, entre puntas de corriente, por conductor central o por inducción. Los modos de operación de la magnetización pueden ser continua o residual. Debe magnetizarse en dos direcciones.

Las etapas a seguir son: preparación de la superficie, desmagnetización previa, magnetización, aplicación de las PM, observación/evaluación/registro, desmagnetización, limpieza final.

RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL (RI)

Se utiliza para estudiar el comportamiento de una onda electromagnética en Rx (electromagnéticas) y Rγ (iridio, selenio, cobalto). Las aplicaciones son: metrología y defectología fundamentalmente de discontinuidades internas. Rx y Rγ son radiaciones electromagnéticas, se eligen en función de la aplicación. Existen diferentes equipos por ejemplo hasta 25, 100, 200, 300 kVp. La radiación se detecta con cámaras de ionización y se utilizan elementos de radiación (propiedad de los núcleos atómicos de emitir rayos) naturales o artificiales. Los aspectos de seguridad radiológica son que los operadores estén a una distancia en la que la radiación sea de 10 micro Sievert y el público 0,5 micro Sievert. La dosis máxima para operadores es en 5 años 100 milisievert y en 1 año 50 milisievert.

10 milisievert=1 Roentgen=1 REM=1 RAD Rx-Rγ=20 RAD (Rx)

En el radiografiado de producto podemos encontrar que se coloca la pieza a una distancia de la fuente sobre un chasis junto con una pantalla reforzadora de espesores y materiales diferentes (0,05 – 0,10 – 0,25 mm; Plomo – Acero – etc) que a su vez contiene una película radiográfica de diferentes tamaños de granos y diferentes velocidades y con una respectiva curva característica.

Los indicadores de calidad de imagen (I.C.I) se los relaciona con el tipo de alambre y el tipo de chapa. Son los defectos que si se detectan se dice que la radiografía tiene buena sensibilidad. Los indicadores ICI analizan la cantidad de defectos para determinar la calidad de la imagen. Se lo debe colocar en contacto con el objeto a radiografiar, en el lado de la fuente de radiación.

Capacidad de una radiografía para evidencia detalles en la imagen→

→ sensibilidad=Diámetro alambreEspesor*100%

Curva característica y diagrama de exposición: Relacionado con: la película radiográfica; el material; espesor; distancia; kilovoltaje; densidad →D=lgIiIt; Exposición (E). Esta última se mide en mAmin. Ej: 30 mAmin (4 mA – 7,5 min; 10 mA – 3 min; 5 mA – 6 min).

Procesado manual de películas radiográficas: Revelado (con tiempos en función de la temperatura); Baño de parada (con ácido acético glacial o agua corriente); Fijado (solubiliza sales de plata); Lavado (tiempo en función de la temperatura, extrae las sales y reactivos); humectado; escurrido (2 minutos); secado (con circulación de aire en un lugar seco y exento de polvo a no más de 40 ºC).

El chasis conteniendo la película se coloca inmediatamente detrás de la muestra y seguidamente se hace emitir rayos X durante un tiempo apropiado (tiempo de exposición), tras lo cual se retira la película y se procesa fotográficamente, es decir, es revela, fija, lava y seca. La película (ya es una radiografía), se coloca sobre una pantalla luminosa donde las diferencias en intensidades de radiación transmitida por la pieza se han reproducido como diferencias de ennegrecimiento sobre la película (densidad fotográfica), que son percibidas por el observador como diferencias de claridad. Cuanto más oscura más densidad.

Densidad=D=log10Intensidad de luz incidenteIntensidad de luz transmitida

La calidad de la imagen radiográfica puede ser determinada mediante tres parámetros: contraste (diferencia de densidad), definición (borrosidad/falta de nitidez) y granularidad (tamaño y distribución).

Una limitación recae en que se tiene que tener acceso a ambas caras del material y una ventaja es que una vez hecha la radiografía se tiene un registro objetivo e inolvidable.

La técnica hace que se deba fijar ángulo, cantidad de exposiciones, energía de radiación, filtros, máscaras, películas y pantallas. La “vida media” de una fuente radioactiva es el período de tiempo en el que la intensidad de la radiación emitida disminuye hasta la mitad de su nivel inicial. La actividad de una fuente (intensidad de la misma) viene dada por el número de átomos que se desintegran en un tiempo dado.

Entre los factores geométricos que determinan la apariencia de la imagen radiográfica encontramos las posiciones relativas entre la fuente, el objeto y la película.

Las películas radiográficas tienen una sensitometría, explicada por curvas características que muestran la relación entre la exposición y la densidad fotográfica.

Las pantallas pueden ser metálicas (filtro de radiación dispersa) o salinas (menor tiempo de exposición pero menor calidad)

Los diagramas de exposición  se usan para el cálculo de la exposición y nos determina: una determinada cantidad, película, material y distancia. En estos diagramas en el eje x se encuentran los espesores, en el eje y la exposición en mA-min y como parámetro de cada curva el kilovoltaje de operación. En esta figura se muestra la exposición para rayos X

La evaluación de radiografías consta de: verificar la identificación; reconocimiento de los defectos; verificar la sensibilidad mediante el ICI; ajustar condiciones a la densidad de la película; separar la observación de la película obtenida.

A mayor densidad óptica, menor densidad en el objeto. A menor tamaño de defecto, menor claridad en la imagen. La detectabilidad de los defectos depende de que tan constantes son los planos que la contienen.

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS LP-US

LÍQUIDOS PENETRANTES (LP)

Se lo puede considerar como una mejora a la “Inspección visual”. Este método se basa en el principio de “Capilaridad” y se aplica para la detección de discontinuidades abiertas a la superficie por ejemplo fisuras, poros, pliegues o en cualquier tipo de materiales sólidos que no sean excesivamente porosos ni excesivamente rugosos. También se aplica para la detección de fugas.

Las limitaciones del método son:

- No se aplica a materiales muy porosos, debido a que la propia porosidad de la muestra puede enmascarar posibles discontinuidades

- No se aplica a muestras pintadas, cromadas anodizadas y en general a todas aquellas que tengan un medio que las protege

- No se debe aplicar a piezas que estén a temperaturas  muy bajas (< 4ºC) o  muy altas (> a 52 ºC)

- No se aplica a materiales ferromagnéticos porque el de partículas magnetizables es mejor

Para lograr buenos resultados hay que realizar el ensayo de acuerdo a un procedimiento; la experiencia, habilidad y responsabilidad del operador influye bastante; al igual que la calidad, tipo y estado de los productos; disponer de instrumentos de medición y control; disponer de “bloques de referencia” para la evaluación.

Las propiedades de los materiales penetrantes son: tensión superficial; poder humectante; viscosidad; inactividad química y propiedades anticorrosivas; inflamabilidad; volatilidad

La clasificación de las técnicas de LP recae en coloreados (visibles) y fluorescentes: ambos lavables con agua, removibles con solvente o pos emulsificable hidrofilico – lipofilico. También están los dual (ambos).

La descripción del proceso de LP es que sobre la superficie preparada (limpiada con alcohol isopropílico) de la pieza se aplica el LP quien luego de un cierto tiempo (5-10 min) penetra a la discontinuidad por capilaridad, luego se elimina el exceso de LP de la superficie (con papel seco y luego humedecido o rociado con agua), se aplica el revelador (húmedo acuoso /no acuoso/seco) quien absorberá al LP que se introdujo en la discontinuidad, sacándolo a la superficie y habrá una indicación visual; evaluación de las indicaciones; limpieza.

ULTRASONIDO (US)

Basado en la propagación de vibraciones mecánicas, con frecuencias entre 0,25 y 25 MHz, dicho rango está muy por encima de lo que puede detectar el oído humano. Se aplica a diversos tipos de industrias y actividades, para “Defectología – Metrología” y “caracterización de materiales”. Se pueden detectar, ubicar y evaluar discontinuidades internas, superficiales y sub superficiales. Es aplicable a todo material con propiedades elásticas que pueda propagar ondas sónicas y ultrasónicas, mientras se pueda retraer las partículas del mismo a su posición de reposo.

En lo que respecta al método básicamente se debe: ajustar la base de tiempo, ajustar la amplificación, realizar la corrección por transferencia

Los tipos de ondas que podemos encontrar son: longitudinal, transversal, superficial, guiadas y serpentantes.

Los palpadores se construyen sobre la base de un cristal piezoeléctrico o una pastilla cerámica que actúa como generadora/receptora de las vibraciones.

Los tipos de palpadores convencionales son: normales de ondas longitudinales (1 y 2 cristales) y transversales (1 cristal), angulares de ondas transversales y longitudinales (1 y 2 cristales), de ondas superficiales, de ondas serpentantes, que generan ondas guiadas, de ángulo variable.

Hablando prácticamente para el palpador normal (ondas longitudinales) la frecuencia del mismo es 4 MHz y su diámetro 10 mm, el acoplante aceite y la calibración en distancias lo hace una probeta V1/5 rango: 0 – 100 mm. Para el palpador angular (ondas transversales) el mismo tiene una frecuencia de 2 MHz y es de 8x9 mm, el acoplante es aceite y la calibración en distancias es con borde de chapa, finalmente el barrido es en zigzag entre paso y semipaso.

Para el cálculo de velocidad de propagación de cada onda ultrasónica procedemos:

Ondas longitudinales→Vl=Eδ   1-σ(1+σ)(1-2σ)

Ondas Transversales→Vt=Eδ 12(1+σ)

Ondas Superficiales→Vs=0,87+1,12σ1-σEδ 12(1+σ)

Donde E=módulo de elasticidad, δ=densidad y σ=relación de Poisson

Vl>Vt>Vs

La impedancia acústica es un parámetro que caracteriza la resistencia que opone el medio a la vibración de las partículas, calculado como Z=δ*V, Z=impedancia, V=Velocidad.

La fuente de emisión de ultrasonido genera ondas que se propagan en una forma geométrica definida en el medio considerado. A este fenómeno se lo conoce como haz ultrasónico. Campo cercano es una zona donde la presión sónica no es homogénea. Lo=D24λ

Las técnicas de ensayo principales son: transmisión con emisión continua; transmisión por pulsos; pulso-eco; resonancia.

Para que la información obtenida sea confiable se realizan dos calibraciones. La primera es del equipo utilizando probetas conocidas como bloques o patrones de calibración y se realiza cada seis meses. La otra calibración está referida a la fijación de las escalas de distancia y sensibilidades.

ENSAYOS DESTRUCTIVOS TRACCIÓN - COMPRESIÓN - CORTE - FLEXIÓN

CORTE

Existe esfuerzo de corte cuando la resultante de las fuerzas exteriores actuantes sobre el cuerpo produce un deslizamiento de la sección transversal. Ejemplos: roblones, pernos, etc.
Este no puede ser obtenido como esfuerzo puro o simple por lo que va siempre acompañado por otro de flexión. El esfuerzo de corte se calcula como simple con: σ=PmaxSo .Si el corte de la probeta es en dos secciones entonces: σ=Pmax2So

FLEXION

Se obtiene cuando se aplican sobre un cuerpo pares de fuerzas perpendiculares a su eje longitudinal, provocando giro en las secciones transversales.

Prácticamente tipo de material es fundición gris.

Resistencia a la flexión→Momento de flector máximo:Mfmáx=P*l4

P=Carga máxima, l=longitud entre apoyos

Momento de inercia:Jz=π*d464

Módulo Resistente:Wz=π*d332

Resistencia  estática a la flexión→σEF=MfmáxWz=2,546*Pmáx*ld3kgmm2ó MPa

Si kgf*9,8=[MPa]

Resistencia a la tracción→σET=σEF1,8

f=148.P.l3E.Jz,flecha:distancia vertical entre pos inicial y pos que toma en la línea

E=módulo de elasticidad, Jz=Momento de inercia

E=0,424.P.l3f.d4kgfmm2;Pa

Indice de rigidez=σEFf

Factor de flexión=σEFσET

Este ensayo caracteriza a una fundición gris el factor de flexión es muy alto debido a que su resistencia estática a la flexión es notablemente más grande que a la tracción.

TRACCIÓN

Se considera un cuerpo sometido a la tracción cuando se aplican fuerzas normales en sus secciones transversales que tienden a producir un alargamiento. El diagrama típico es de un acero dúctil.

Desde origen hasta A: Recta de proporcionalidad entre cargas y alargamiento, A: Límite proporcional y elástico AB: Comienza relación no lineal pero hay elasticidad, B: Límite de elasticidad práctica. BC: Crecimiento más rápido, C: Límite inicial de fluencia, D: Límite final de fluencia, CD: Zona de fluencia, DE: Zona de alargamiento homogéneo y alcance de carga máxima, E: Carga máxima, EF: Zona de estricción, F: Rotura

Tensión al límite de fluencia: σf=PfSo, en aceros blandos y semi duros

Tensión estática a la tracción: σET=PmaxSo, MPa;kgfmm2

Alargamiento a la rotura:δ%=Lf-LoLo*100%

Estricción de rotura:Ψ%=So-SfSo*100%

La estricción es la disminución relativa porcentual de la sección transversal de rotura.

La propiedad de un acero que indica alargamiento y estricción es la ductilidad.

Los materiales frágiles son aquellos que ofrecen gran resistencia al deslizamiento, por lo que la fractura se produce por separación o arrancamiento.

La fractura de la probeta puede producirse dentro del tercio medio o fuera del mismo. Cuando rompe dentro del tercio medio se procede así para determinar la longitud final.

COMPRESIÓN

Consiste en aplicar a una probeta un estado de compresión pura, creciente en forma lenta hasta que se produzca la condición de falla (ejemplo, rotura o una reducción de la longitud en la dirección del eje del 50%). Materia dúctil no se rompe generalmente y sufren acortamientos, son más maleables. Los materiales frágiles (fundiciones) grises se rompen sin deformación prácticamente. Estos ensayos presentan un período elástico y uno plástico

Acortamiento de Rotura:A=ho-hfho*100%

Ensanchamiento transversal:Z=sf-soso*100%

Resistencia estática a la Compresión: σEC=PmaxSo

Tensión al límite de proporcionalidad: σP=PpSo

Tensión al límite de aplastamiento:50%σa=PaSo

ENSAYOS DESTRUCTIVOS DUREZA - IMPACTO

DUREZA

Es la mayor o menor resistencia que un cuerpo opone a ser rayado o penetrado, o puede ser la mayor o menor dureza de un cuerpo respecto de otro tomado como elemento patrón de comparación.

Ensayo Brinell consiste en comprimir la superficie del material a ensayar una bolilla de acero muy duro durante un cierto tiempo, produciendo una impresión

HB=PS→S=π*D*h→HB=Pπ.D.h kfgmm2→h=D-D2-d22

Dureza Brinell→HB=2PπDD-D2-d2 kgfmm2

Resistencia de los aceros→σET≅HB*0,346 kgmm2

Carga empleada:P=C.D2, C:Cte material-D:Diámetro bolilla

Las condiciones de ensayo son: caras de las probetas planas y paralelas; la probeta no debe moverse; distancias mínimas; la cara opuesta pos ensayo no debe presentar marcas; en materiales duros se puede mejorar la nitidez.

Ensayo Rockwell no consiste en calcular la dureza en base a la superficie de impresión producida, sino en función de la profundidad de penetración. La carga se compone de  una Po=10kgf+P1=50-90 y 140kgf, los penetradores son de bolilla de acero o de cono de diamante. La dureza Rockwell se expresa como HR. Tiene 15 combinaciones A, B, C, D, etc, Teniendo HRA, HRB, HRC, etc. La escala HRC tiene 100 divisiones y cada división vale 0,002 mm y para HRB tiene 130 valores, 0,0026 mm. Para HRB se usa bolilla de 1/16’’ para cargas de 100 kg total (10 kg inicial y 90 adicional) y es para aceros blandos y metales no muy duros. El método HRC se usa en materiales como aceros y metales duros, tiene penetrador de cono de diamante de 120º y una carga de 150 kg total (10kg inicial y 140kg total).

La dureza superficial utiliza una precarga de 3kgf +12-27/42 kgf.

Los pasos a seguir para un ensayo HR son: colocar la pieza sobre la máquina, elevar la pieza hasta que el dial esté en 0; hacer actuar la carga adicional; liberar la carga adicional para sacarla e indicar la dureza.

Prácticamente

Método Brinell → Penetradores de bolilla, Apoyo: Plano, tiempo de aplicación de carga: 30’

Método Rockwell → Escala HRB, Penetrador: bolilla de acero, carga 100kgf, precarga 10kgf, apoyo plano, tiempo de aplicación 7 seg, materiales blandos.  66 HRB, 117 HB

Método Rockwell → Escala HRC, Penetrador: cono de diamante, carga 150kgf, precarga 10kgf, apoyo plano, tiempo de aplicación 7 seg, materiales duros  30 HRC, 283 HB

IMPACTO

Determinan la fragilidad o capacidad de un material de absorber cargas instantáneas. Este concepto nos ofrece un índice comparativo de su plasticidad. Una de las aplicaciones de este ensayo es comprobar los distintos grados de revenido que puede alcanzarse en los aceros, como también verificar el correcto recocido o forjado de los mismos. Dichos ensayos se hacen en máquinas llamadas Péndulos o Martillos, estas determinan el trabajo absorbido por el material cuando es roto por un solo golpe y su valor en kgm o Joule (J).
Ao=G*R*(cosα1-cosα2)

Método Charpy utiliza probetas entalladas y velocidades de deformación de 4,5 a 7 m/s, con valores normales de 5 a 5,5 m/s. La elección de la probeta depende del material a ensayar, generalmente se usan las de entalladuras más profundas y de menor ancho para los metales más dúctiles. La temperatura del ensayo debe ser 20º ± 1C

Efectos fragilizantes

- La variación de la velocidad de la deformación producida por la rapidez en la aplicación del impacto

- La aparición de estados complejos de tensiones generadas por el “efecto de forma”

- Las bajas temperaturas que disminuyen la tenacidad de los metales.

Resiliencia al choque es el trabajo gastado por unidad de sección transversal para romper la probeta de un solo golpe. Resiliencia:R=K=A0S0kfgcm2, A0:Energía de rotura

La temperatura de transición dúctil-frágil se define en tres definiciones:

- Temperatura en la cual la energía absoluta, es 2kgm

- Temperatura en la cual la fractura presenta 50% de fractura dúctil y 50% de fractura frágil

- Cuando la contracción lateral es de 1%

Prácticamente

Método: Charpy, temperatura de la probeta: ambiente, rotura: frágil

Contracción lateral %:Lo-LfLo*100%